Dovozce: TechnoKem aerosol s.r.o. Krapkova 54, 669 02 Znojmo tel. +42 515 268 271

TECHNICKÝ  LIST

PRODUKT :    EFEKT CHROM

VLASTNOTI A VYUŽITÍ : Lesklý lak propůjčující „chromovaný“ efekt

předmětům, na něž byl aplikován.

Nemá žádnou odolnost vůči případným následným manipulacím ani nemůže

být přelakován či používán ve venkovním prostředí. V případě poškození může

být přelakován stejným produktem.

SPECIFIKACE DODÁVKY :

Nádoba z pocínovaného pásu o 15 barů

Obsah:					400 ml

Vzhled:					nádoba obsahující kapalinu pod tlakem

Barva:					efekt chrom

Vůně:					charakteristická vůně rozpouštědla

Hustota při 20ºC:				0,75  ÷  0,80 g/ml

Tlak při 20ºC:				4,0  ± 0,5 bar

Tlak při 50ºC:				8,0  ±  0,5 bar

Bod vznětu:				pod 0º C

Doba zasychání :

Mimo prach 10 minut

Suché na dotek 20 minut

Hloubkově suché 24 hodin

Přetíratelné kdykoli

Bezpečnostní uzávěr patentovaný jako „child-proof“

Odkazový štítek

Informace, uvedené v tomto technickém listě, jsou orientační a zakládají se na našich

znalostech vycházejících ze zkušeností a experimentů a nedávají poklad pro záruku.

Klient / uživatel se musí sám rozhodnout, zda je produkt vhodný pro jeho specifické

potřeby v kontextu jeho vlastního pole využití. Pokud jde o bezpečnostní informace,

odkazujeme na příslušný bezpečnostní list.