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PRO-TECH aerosol s.r.o. Vrbovec 273, 671 24 Vrbovec

tel +420 515 268 271, +420 739 094 827  prodej.protech@gmail.com 

TECHNICKÝ LIST 

ZINEK LESKLÝ                                  
                                                                                                                                


VLASTNOSTI  PRODUKTU:   

Výrobek určený k zinkování za studena s vysokou molekulární hmotností na bázi pryskyřice syntetického typu. Tuhne chemickou cestou, čímž zanechává vysoce tvrdý povrch. Ošetřené plochy chrání před oxidací, atmosferickými vlivy a mořekou vodou. Vytváří rovnoměrnou vrsrtvu, kterou lze ponechat jako finální ochranu nebo po celkovém zaschnutí je možné přelakovat. Ideální k finálním úpravám a opravám pozinkovaných dílů a veškerých kovových součástí, které vyžadují dosažení lesklého odstínu.

ZPŮSOB  POUŽITÍ: 

Aplikovanou plochu důkladně očistěte od mazu a špíny, osušte a v případě potřeby naneste antikorozní ochrannou barvu. Výrobek dobře protřepejte, dokud se uvnitř neuvolní kovové kuličky. Nádobku držte ve svislé poloze a aplikujte ve vzdálenosti 25-30 cm. Nanášejte 1-2 vrstvy křížovým nástřikem. Po aplikaci obraťte nádobku dnem vzhůru a několikrát stlačte ventilek pro jeho vyčištění.  Doba schnutí: na povrchu do 10 minut, na dotyk 20 minut, celkové do 24 hodin. 

Spotřebujte max. do 10 let od data výroby uvedený na dně nádoby. Prázdné obaly po důkladném vyprázdnění odevzdejte na místo určené ke shromažďování nebezpečného odpadu. Čištění: acetonem nebo ředidlem. Nádobka o objemu 400 ml pokryje plochu o 1,5 – 2 m² v závislosti na druhu použitého podkladu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Skupenství (při +200C): sprej

Barva: stříbrná

Zápach: charakteristický po rozpouštědlech

Prahová hodnota zápachu: neuvedena

Bod tání / bod tuhnutí (0 C): -

Bod varu a rozmezí bodu varu (0C): údaje nejsou k dispozici

Hořlavost: údaje nejsou k dispozici

Mezní hodnota výbušnosti: údaje nejsou k dispozici

Bod vzplanutí (0C): údaje nejsou k dispozici

Teplota samovznícení (0C): údaje nejsou k dispozici

Teplota rozkladu (0C): údaje nejsou k dispozici

Uzávěr má bezpečnostní dětskou pojistku. 

Žeton odpovídá skutečnosti, s výjimkou možných odstínových rozdílů
Všeobecné informace: používejte vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Pracujte ve větraných prostorách. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Nádobka spreje je pod neustálým tlakem, nevystavujte vysokým teplotám. Doplňující informace na štítku: nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 0C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.

ŠTÍTKOVÁNÍ:
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Informace podané v této technické tabulce jsou založené na našich aktuálních znalostech a zkušenostech. Uvedená data a charakteristika nejsou garancí pro spotřebitele, který má v každém případě povinnost provést patřičné předběžné zkoušky. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost ( ať už explicitní či implicitní ) za způsob a specifikaci jeho použití. Spotřebitel je zodpovědný se ujistit, že všechny platné zákony jsou respektovány. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost, až už explicitní či implicitní, za následky či neúmyslné škody jakéhokoliv druhu, včetně ztráty zisku. Technické údaje zde uvedené jsou považované jako odkaz či výchozí bod pro spotřebitele. Pro bližší, specifické údaje o výrobku kontaktujte kancelář technické asistence.  
