VLASTNOSTI  A  ZPŮSOB  POUŽITÍ:

Protikorozní základová barva je ochranná nátěrová hmota s vysokou přilnavostí na bázi speciálních akrylových pryskyřic s velmi dobrými antikorozními účinky pro kovové povrchy. Ideální k úpravě i značně zkorodovaných povrchů. Je vysoce odolná vůči atmosférickým vlivům a zvláště agresivním chemickým činidlům, v suchém prostředí odolává optimálně teplotám do 120°C.

Použití: Podklad musí být suchý, čistý, bez rzi a odmaštěny. Před použitím výrobek dobře protřepejte a krátce bokem odstříkněte. Nádobku držte ve svislé 20-30 cm od stříkané polohy. Nanášejte 1-2 vrstvy křížovým nástřikem. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříknutím pročistěte ventilek.

Nádobka o objemu 400 ml pokryje plochu o 1,5-2 m2 v závislosti na tónu barvy. Spotřebujte max. do 10 let od data výroby uvedeném na dně nádoby. Čištění rozpouštědly: acetonem nebo ředidly.

SPECIFIKACE  :

Hermeticky uzavřená nádobka o 15 bar

Obsah netto                                          400 ml

Vzhled                                                  nádobka obsahující kapalinu pod tlakem

Barva                                                    různá

Vůně                                                     charakteristicky rozpouštědlová

Hustota při 20ºC                                   0,75  ÷ 0,80 g/ml

Tlak při 20ºC                                        4,0  ±  0,5  bar

Tlak při 50ºC                                         8,0  ±  0,5 bar

Bod vznětu                                             pod 0º C

Doba zasychání:

- mimo prach                                         10 minut

- suché na dotek                                     20 minut

- hloubkově suché                                  24 hodin

Uzávěr má bezpečnostní dětskou pojistku. Žeton odpovídá skutečnosti, s výjimkou možných odstínových rozdílů.

ŠTÍTKOVÁNÍ

Informace podané v této technické tabulce jsou založené na našich aktuálních znalostech a zkušenostech. Uvedená data a charakteristika nejsou garancí pro spotřebitele, který má v každém případě povinnost provést patřičné předběžné zkoušky. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost ( ať už explicitní či implicitní ) za způsob a specifikaci jeho použití. Spotřebitel je zodpovědný se ujistit, že všechny platné zákony jsou respektovány. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost, až už explicitní či implicitní, za následky či neúmyslné škody jakéhokoliv druhu, včetně ztráty zisku. Technické údaje zde uvedené jsou považované jako odkaz či výchozí bod pro spotřebitele. Pro bližší, specifické údaje o výrobku kontaktujte kancelář technické asistence.