VLASTNOSTI  PRODUKTU:

Produkt určený k zinkování za studena s vysokou molekulární hmotností. Tuhne chemickou cestou a tím zanechává vysoce tvrdý povrch. Chrání veškeré kovové povrchy před oxidací. Vytváří stejnoměrnou vrstvu, kterou lze opatřit nátěrem, nebo ponechat jako finální ochranu. Ideální k drobným změnám, úpravám, a opravám galvanizovaných součástí..

ZPŮSOB  POUŽITÍ:

Aplikovaný povrch musí být čistý, odmaštěný, suchý a zbavený prachu. Výrobek dobře protřepejte, dokud se uvnitř neuvolní kovové kuličky. Nádobku držte ve svislé poloze a aplikujte ve vzdálenosti 25-30 cm. Nanášejte 1-2 vrstvy křížovým nástřikem. Po aplikaci obraťte nádobku dnem vzhůru a několikrát stlačte ventilek pro jeho vyčištění.  Doba schnutí: na povrchu do 10 minut, na dotyk 20 minut, celkové do 24 hodin. Spotřebujte max. do 10 let od data výroby uvedeném na dně nádoby. Prázdné obaly po důkladném vyprázdnění odevzdejte na místo určené ke shromažďování nebezpečného odpadu. Nádobka o objemu 400 ml pokryje plochu o 1,5 – 2 m² v závislosti na druhu použitého podkladu.

SPECIFIKACE:

Válcovitá nádoba15 bar 
Obsah							400 ml 
Vzhled							Plechovka obsahující kapalinu pod tlakem 
Barva							typický
Zápach							Charakteristická rozpouštědla
Hustota při 20 ° C 					0,75 ÷ 0.80 g / ml 
Tlak při 20 ° C 						4,0 ± 0,5 bar 
Tlak při 50 ° C 						8,0 ± 0,5 bar 
Bod vzplanutí						pod 0 ° C

Obsah zinku v sušině: 					7,5%

Viskozita Ford Cup 4: 					Od 14 '' až 18 '

Obsah zinkového zbytku prachu v láhvi: 		25,40%

Velikost částic:						od 6 do 7 Micron

Stupeň lesku: 						12 Gloss

Tloušťka 1 nástřiku: 					7 Micron

Tloušťka 3nástřiku:					36 Micron

Teplotní odolnost: 					do 150°C 
Doba schnutí: 
Mimo prach						10 minut 
Na dotek						20 minut 
Hloubkové schnutí:					24 hodin

Informace podané v této technické tabulce jsou založené na našich aktuálních znalostech a zkušenostech. Uvedená data a charakteristika nejsou garancí pro spotřebitele, který má v každém případě povinnost provést patřičné předběžné zkoušky. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost ( ať už explicitní či implicitní ) za způsob a specifikaci jeho použití. Spotřebitel je zodpovědný se ujistit, že všechny platné zákony jsou respektovány. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost, až už explicitní či implicitní, za následky či neúmyslné škody jakéhokoliv druhu, včetně ztráty zisku. Technické údaje zde uvedené jsou považované jako odkaz či výchozí bod pro spotřebitele. Pro bližší, specifické údaje o výrobku kontaktujte kancelář technické asistence.